模具钢锻件

- 一、质量要求与技术参数

- 原材料

锻件所选用的钢材应符合《GB/T 1299-2014合金工具钢》标准的要求，其中4Cr5MoSiV1我司要求如下表所示：

表1  A级模具钢的化学成分（%，m/m）

| 牌号 | C | Si | Mn | P | S |  | Cr | Mo | V | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |
| H13电渣钢 大冶521 | 0.36~ 0.45 | 0.8～1.0 | 0.30~ 0.50 | 0.018 |  | 0.003 | 4.905~ 5.10 | 1.30~ 1.50 | 0.80~ 1.0 | ≤195HB |
| 冶练工艺要示：电弧炉冶练（EF)+炉外精炼（LF)+真空脱气（VD)+电渣重熔（ESR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  B级模具钢的化学成分（Wt %）

| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≦ |  |  |  |  |  |
| H13电渣钢RS344 | 0.35~ 0.41 | 0.80~ 0.10 | 0.25~ 0.45 | 0.025 | 0.015 | 4.90~ 5.10 | 1.25~ 1.30 | 0.85~ 0.90 | ≤195HB |
| 冶练工艺要示：电弧炉冶练（EF)+炉外精炼（LF)+真空脱气（VD)+电渣重熔（ESR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 C级 4Cr5MoSiV1的化学成分（%，m/m）的化学成分（Wt %）

| 牌号 | C | Si | Mn | P |  | S | Cr | Mo | V | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |
| H13电渣钢4Cr5MoSiV1 | 0.35~ 0.45 | 0.80~ 1.20 | 0.20~ 0.50 | 0.030 | 0.030 |  | 4.75~ 5.50 | 1.10~ 1.75 | 0.80~ 1.20 | ≤195HB |
| 冶练工艺要示：电弧炉冶练（EF)+炉外精炼（LF)+真空脱气（VD)+电渣重熔（ESR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 H11级模具钢 化学成分（%，m/m）的化学成分（Wt %）

| 2、脱碳层 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| H11电渣钢 | 0.36~ 0.40 | 0.45～0.6 | 0.20～ 0.50 | 0.030 | 0.030 | 4.9～ 5.1 | 1.25～1.35 | 0.35～0.55 | ≤195HB |
| 冶练工艺要示：电弧炉冶练（EF)+炉外精炼（LF)+真空脱气（VD)+电渣重熔（ESR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表面脱碳层按照《GB/T 224-2018 钢的脱碳层深度测定法》标准进行检测，深度应≤1mm。

3、表面缺陷深度

表面缺陷深度是指锻件表面的凹陷、麻点、碰伤、折叠和裂纹等的实际深度，其公差规定如下：

- 加工表面:若锻件实际尺寸等于基本尺寸时，其深度公差为单边加工余量之半;若实际尺寸大于或小于基本尺寸时，其深度公差为单边加工余量之半加或减单边实际偏差值。

- 非加工表面:其深度公差为厚度尺寸公差的 1/3。

但锻件非加工表面存在折叠、裂纹时，应打磨清除。清除的表面必须圆滑过渡，打磨宽度不小于深度的6倍，长度应在两端超出缺陷长度3mm以上。

4、加工余量、尺寸公差及形位公差

锻件加工余量、尺寸公差、形位公差及其他公差应符合GB/T12362的规定，具体如下：

表2 加工余量验收标准（单位：mm）

| 尺寸 |  | 厚度方向 | 水平方向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0~315 | 315~400 | 400~700 |
| 锻件重量 /Kg | 50~120 | 2.5~3.2 | 2.5~3.2 | 2.5~3.5 | 2.7~3.5 |
|  | 120~250 | 3.0~4.0 | 2.5~3.5 | 2.7~3.5 | 2.7~4.0 |
|  | ＞250 | 3.5~4.5 | 2.7~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 |

表3 尺寸公差验收标准（单位：mm）

| 尺寸 |  | 180~315 | 315~500 | 500~800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锻件重量/Kg | 50~120 | 4.5（+3.0 -1.5） | 5.0（+3.3 -1.7） | 5.6（+3.7 -1.9） |
|  | 120~250 | 5.0（+3.3 -1.7） | 5.6（+3.7 -1.9） | 6.3（+4.2 -2.1） |
|  | ＞250 | 5.6（+3.7 -1.9） | 6.3（+4.2 -2.1） | 7.0（+4.7 -2.3） |

5、供货状态及硬度

锻件以球化退火状态供货，组织应为珠光体，其硬度≤230HB。

6、冶金缺陷的低倍检测

若低倍试样上有白点、白斑、裂纹或明显夹杂物，该批号的全部锻件不予验收。

7、锻件表面清理

4Cr5MoSiV1模具钢锻件入厂后还需进行较多的机械加工，因此，交货锻件表面氧化皮应清理干净，表面清理方式有抛丸、喷砂、滚筒清理等。若供方不能清理的，由双方协商解决。

8、显微组织

4Cr5MoSiV1模具钢锻件的金相分析，主要对象为放大100倍的显微组织，若有疑问，应进行更高倍检测。

9、显微偏析

不能有严重的显微偏析（参照附件3）。

10、退火组织

退火组织需为均匀珠光体，碳化物析出均匀，不可有大块铁素体及网状铁素体（参照附件4）。

11、择优取向

锻造比K应适当（约为2-4），并应进行多次墩粗拔长过程，不得有粗大的板条状择优取向组织存在。若整个视域均为粗大的板条状择优取向组织，该锻件不予验收（参照附件5）。

12、过烧

锻件过烧，主要表现为晶界粗大等现象，任何类别的锻件都不允许过烧，过烧的锻件不予验收。

13、液析碳化物

液析碳化物应优于《GB/T 18254-2002 高碳铬轴承钢》标准中第九级别图的2级水平。

14、裂纹

显微组织中不能有裂纹，否则该锻件不予验收。

15、非金属夹杂物

依照《GB/T10561-2005钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》，4Cr5MoSiV1模具钢锻件的各类非金属夹杂物应优于2.0级。

二 、验收

- 1、材料到货后，甲方对合同产品进行检验，核实产品规格及数量并按照双方认定的质量检验标准进行检验。如乙方提供的产品质量不合格，甲方有权拒收货物要求乙方换货，并通知乙方，由乙方解决问题并承担由此造成的一切损失。

2、乙方必须对热处理出厂的每件4Cr5MoSiV1模具钢锻件进行测试，符合要求后才能送回甲方工厂。附质量合格证书，在4Cr5MoSiV1模具钢锻件上注明厂家。

3、表面光滑，无疤痕，无裂纹，平放垂直于水平面时弯曲度小于5°，扭拧度小于8°。

4、棒钢长度按采购订单要求土10mm，棒锯钢直径按采购订单要求不超5mm;

5、锻件厚度按采购订单要求厚度不超5mm，直径按采购订单要求不超5mm。

6、每批次棒锯钢附带长5mm宽5mm厚度2mm样板进行光谱化验，化验检查结果既要要符合H13钢模具国标GB/T1299-2014；同时符合乙方提供的材质保证书上化学成分。

7、热处理淬火前硬度HRC9°~12°，热处理后淬火硬度HRC46°~51°。

附件3《金相图A》

以上两幅图为4Cr5MoSiV1模具钢热锻后退火的金相图（100×），合格。

以上两幅图为4Cr5MoSiV1模具钢热锻后退火的金相图（100×），采用4%硝酸酒精溶液，腐蚀时间仅3~5秒，立刻用酒精擦洗并吹干，含碳化物或杂质较多的区域已经生锈，为严重显微偏析，不合格。

附件4《金相图B》

上图为4Cr5MoSiV1模具钢热锻后退火的金相图（100×），

腐蚀处理同图2，其中有大块白色铁素体，同时组织不均匀，

存在显微偏析，判断为不合格。

附件5《金相图C》

以上两图为4Cr5MoSiV1模具钢热锻后退火态的金相图，

分别放大100倍和400倍。组织呈板条状择优取向，不合格。